Таблица 1. Результаты ПТА в системе: SiС- SiO (исходный состав: 47,62% SiС, 52,38% SiO)

| Фаза, моль/кг | Состав рабочего тела: Si=23,41; C=11,70; O=11,71; Ar=0,37 [моль/кг] |
| --- | --- |
|  | Состав газовой фазы |
|  | Температура, К |
|  | 1973 | 2073 | 2173 | 2273 | 2373 | 2473 | 2573 |
|  | моль/кг | % | моль/кг | % | моль/кг | % | моль/кг | % | моль/кг | % | моль/кг | % | моль/кг | % |
| CO | 0,44 | 77,88 | 1,190 | 36,73 | 5,566 | 57,65 | 6,748 | 57,65 | 7,772 | 66,28 | 8,611 | 73,25 | 9,275 | 78,40 |
| Si | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0,021 | 0,18 | 0,047 | 0,39 | 0,10 | 0,85 |
| Si2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0,010 | 0,08 |
| SiO | 0,125 | 22,12 | 2,050 | 63,27 | 6,140 | 52,35 | 4,957 | 42,35 | 3,933 | 33,54 | 3,094 | 26,32 | 2,431 | 20,55 |
| Si2C | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0,002 | 0,02 | 0,008 | 0,07 |
| SiC2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0,002 | 0,02 | 0,008 | 0,07 |
| Σ | 0,565 | 100,0 | 3,24 | 100,0 | 11,706 | 100,00 | 11,705 | 100,00 | 11,726 | 100,00 | 11,756 | 100,00 | 11,83 | 100,00 |
| Состав отдельной конденсированной фазы |  |  |  |  |  |
| к*SiC | 11,656 | 50,07 | 10,511 | 49,22 | 6,135 | 35,54 | 4,951 | 26,85 | 3,924 | 20,18 | 3,076 | 15,20 | 2,382 | 11,46 |
| к*Si | 5,857 | 25,16 | 6,612 | 30,96 | 11,128 | 64,46 | 13,487 | 73,15 | 15,517 | 79,82 | 17,159 | 84,80 | 18,409 | 88,55 |
| к* SiO2 | 5,768 | 24,78 | 4,233 | 19,82 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Σ | 23,281 | 100 | 21,356 | 100 | 17,263 | 100 | 18,438 | 100 | 19,441 | 100 | 20,235 | 100 | 20,791 | 100 |

Таблица 2. Результаты ПТА в системе: SiС-Al2O (исходный состав: 36,36% SiС, 63,64% Al2O)

| Фаза, моль/кг | Состав рабочего тела: Si=8,93; C=8,93; Al=17,92; O=8,96; Ar=0,37 [моль/кг] |
| --- | --- |
|  | Состав газовой фазы |
|  | Температура, К |
|  | 1973 | 2073 | 2173 | 2273 | 2373 | 2473 | 2573 |
|  | моль/кг | % | моль/кг | % | моль/кг | % | моль/кг | % | моль/кг | % | моль/кг | % | моль/кг | % |
| CO | 0 | - | 0,003 | 9,38 | 0,014 | 13,59 | 0,091 | 19,36 | 2,656 | 26,33 | 3,469 | 31,07 | 4,289 | 30,68 |
| Si | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0,018 | 0,18 | 0,045 | 0,40 | 0,116 | 0,83 |
| Si2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0,002 | - | 0,005 | 0,04 | 0,013 | 0,09 |
| SiO | 0 | - | 0,003 | 9,38 | 0,014 | 13,59 | 0,067 | 14,26 | 1,344 | 13,32 | 1,246 | 11,16 | 1,124 | 8,04 |
| SiC2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0,002 | 0,02 | 0,009 | 0,06 |
| Si2C | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0,003 | 0,03 | 0,009 | 0,08 | 0,030 | 0,21 |
| Al | 0,002 | 22,22 | 0,005 | 15,63 | 0,012 | 11,65 | 0,044 | 9,36 | 1,077 | 10,68 | 2,212 | 19,81 | 4,786 | 34,24 |
| Al2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0,007 | 0,07 | 0,02 | 0,18 | 0,05 | 0,36 |
| Al2O | 0,007 | 77,78 | 0,021 | 65,63 | 0,063 | 61,17 | 0,268 | 57,02 | 4,961 | 49,18 | 4,246 | 38,03 | 3,549 | 25,39 |
| Al2C2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0,004 | 0,04 | 0,012 | 0,09 |
| Σ | 0,009 | 100,00 | 0,032 | 100,00 | 0,103 | 100,00 | 0,47 | 100,00 | 10,088 | 100,00 | 11,166 | 100,00 | 13,978 | 100,00 |
| Состав отдельной конденсированной фазы |
| к*SiC | 8,933 | 37,44 | 8,931 | 37,48 | 8,920 | 37,56 | 8,843 | 37,85 | 6,273 | 43,35 | 5,445 | 36,82 | 4,558 | 33,78 |
| к*Si | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0,023 | 0,10 | 1,289 | 8,91 | 2,167 | 14,65 | 3,035 | 22,49 |
| к*Al | 11,939 | 50,04 | 11,921 | 50,03 | 11,871 | 49,99 | 11,652 | 49,87 | 6,908 | 47,74 | 7,175 | 48,52 | 5,901 | 43,73 |
| к*Al2O3 | 2,985 | 12,51 | 2,978 | 12,49 | 2,957 | 12,45 | 2,845 | 12,18 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Σ | 23,857 | 100,00 | 23,83 | 100,00 | 23,748 | 100,00 | 23,363 | 100,00 | 14,47 | 100,00 | 14,787 | 100,00 | 13,494 | 100,00 |